[image: image1.wmf]0

50

100

150

200

250

300

350

測定位置

硬さ値(HV0.1)�

[image: image2.wmf]0

50

100

150

200

250

300

350

測定位置

硬さ値(HV0.1)�

[image: image3.wmf]0

50

100

150

200

250

300

350

測定位置

硬さ値（HV0.1)

[image: image4.wmf]0

50

100

150

200

250

300

350

測定位置

硬さ値(HV0.1)�

[image: image5.jpg]~  ‘1mm




[image: image6.wmf]0

50

100

150

200

250

300

350

測定位置

硬さ値(HV0.1)�

[image: image7.wmf]0

50

100

150

200

250

300

350

測定位置

硬さ値(HV0.1)�

[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]


[image: image10.wmf]0

50

100

150

200

250

300

350

測定位置

硬さ値（HV0.1)

[image: image11.wmf]0

50

100

150

200

250

300

350

測定位置

硬さ値(HV0.1)�

[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]


[image: image15.jpg]


[image: image16.jpg]






	測定位置
	溶接金属　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母材　

	
	(0.5mmピッチ)　　　　　　　　（0.25mmピッチ）　　　　　　　　　　　　　　　　（0.5mmピッチ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1.0mmピッチ）

	硬さ値

HV0.1
	173
	173
	176
	196
	187
	191
	199
	215
	210
	215
	221
	221
	242
	245
	254
	254
	247
	276
	260
	254







	測定位置
	溶接金属　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母材　

	
	(0.5mmピッチ)　　　　　　　　（0.25mmピッチ）　　　　　　　　　　　　　　　　（0.5mmピッチ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1.0mmピッチ）

	硬さ値

HV0.1
	173
	175
	172
	193
	192
	209
	207
	209
	213
	236
	240
	245
	242
	245
	256
	276
	266
	297
	297
	292









	測定位置
	溶接金属　　　　　　　　　　　　　　　　熱影響部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母材　

	
	(0.5mmピッチ)　　　　　　　　（0.25mmピッチ）　　　　　　　　　　　　　　　　（0.5mmピッチ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1.0mmピッチ）

	硬さ値

HV0.1
	224
	224
	218
	206
	210
	196
	196
	178
	164
	170
	168
	178
	189
	203
	207
	207
	207
	213
	212
	213







	測定位置
	溶接金属　　　　　　　　　　　　熱影響部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母材　

	
	(0.5mmピッチ)　　　　　　　　（0.25mmピッチ）　　　　　　　　　　　　　　　　（0.5mmピッチ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1.0mmピッチ）

	硬さ値

HV0.1
	221
	230
	232
	218
	209
	193
	187
	181
	171
	173
	173
	179
	203
	207
	213
	221
	219
	219
	212
	218


� EMBED Excel.Chart.8 \s ���





溶接金属　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母材





（供試体１：SUS304＋Y308）





� EMBED Excel.Chart.8 \s ���





溶接金属　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母材





（供試体2：SUS304＋Y308）





� EMBED Excel.Chart.8 \s ���





溶接金属　　　　　　熱影響部　　　　　　　　　　　　　　　母材





（供試体1：SM570＋YGT60）





溶接金属　　　　　　　　熱影響部　　　　　　　　　　　　　　　母材





（供試体2：SM570＋YGT60）





� EMBED Excel.Chart.8 \s ���





（供試体１：SUS304＋Y308）





（供試体2：SUS304＋Y308）





×100





×15





×15





×100





60μm





（供試体1：SM570＋YGT60）





（供試体2：SM570＋YGT60）





60μm





×15





×100





×15





×100











_1192458737.xls
Graph2

		0.5

		1

		1.5

		2

		2.25

		2.5

		2.75

		3

		3.5

		4

		4.5

		5

		5.5

		6

		6.5

		7

		8

		9

		10

		11



測定位置

硬さ値(HV0.1)

173

175

172

193

192

209

207

209

213

236

240

245

242

245

256

276

266

297

297

292



Sheet1

		

		サンプル:S-1

		測定位置 ソクテイイチ				硬さ カタ

		溶接金属 ヨウセツキンゾク		0.5		173

				1		173

				1.5		176

		ボンド部 ブ		2		196

		母材 ボザイ		2.25		187

				2.5		191

				2.75		199

				3		215

				3.5		210

				4		215

				4.5		221

				5		221

				5.5		242

				6		245

				6.5		254

				7		254

				8		247

				9		276

				10		260

				11		254

		サンプル：S-2

		測定位置 ソクテイイチ				硬さ カタ

		溶接金属 ヨウセツキンゾク		0.5		173

				1		175

				1.5		172

		ボンド部 ブ		2		193

		母材 ボザイ		2.25		192

				2.5		209

				2.75		207

				3		209

				3.5		213

				4		236

				4.5		240

				5		245

				5.5		242

				6		245

				6.5		256

				7		276

				8		266

				9		297

				10		297

				11		292





Sheet1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



距離(mm)

硬さ値(HV0.1)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Sheet2

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



測定位置

硬さ値(HV0.1)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Sheet3

		

		サンプル:SA-1

		測定位置 ソクテイイチ				硬さ カタ

		溶接金属 ヨウセツキンゾク		0.5		224

				1		224

				1.5		218

		ボンド部 ブ		2		206

		母材 ボザイ		2.25		210

				2.5		196

				2.75		196

				3		178

				3.5		164

				4		170

				4.5		168

				5		178

				5.5		189

				6		203

				6.5		207

				7		207

				8		207

				9		213

				10		212

				11		213

		サンプル：SA-2

		測定位置 ソクテイイチ				硬さ カタ

		溶接金属 ヨウセツキンゾク		0.5		221

				1		230

				1.5		232

		ボンド部 ブ		2		218

		母材 ボザイ		2.25		209

				2.5		193

				2.75		187

				3		181

				3.5		171

				4		173

				4.5		173

				5		179

				5.5		203

				6		207

				6.5		213

				7		221

				8		219

				9		219

				10		212

				11		218



図　　　溶接継手の断面硬度測定結果（SUS304+Y308)
4+YGT60)

S-1

溶接金属

母材



Sheet3

		





		0.5

		1

		1.5

		2

		2.25

		2.5

		2.75

		3

		3.5

		4

		4.5

		5

		5.5

		6

		6.5

		7

		8

		9

		10

		11



距離(mm)

硬さ値(HV0.1)

221

230

232

218

209

193

187

181

171

173

173

179

203

207

213

221

219

219

212

218



		



図　　　溶接継手の断面硬度測定結果（SUS304+Y308)
4+YGT60)

距離(mm)

硬さ値（HV0.1)

0.5

1

1.5

2

2.25

2.5

2.75

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

6.5

7

8

9

10

11

224

224

218

206

210

196

196

178

164

170

168

178

189

203

207

207

207

213

212

213

SA-2

SA-1

溶接金属

熱影響部

母材

母材

熱影響部

溶接金属




_1192459464.xls
Graph1

		0.5

		1

		1.5

		2

		2.25

		2.5

		2.75

		3

		3.5

		4

		4.5

		5

		5.5

		6

		6.5

		7

		8

		9

		10

		11



測定位置

硬さ値（HV0.1)

224

224

218

206

210

196

196

178

164

170

168

178

189

203

207

207

207

213

212

213



Sheet1

		

		サンプル:S-1

		測定位置 ソクテイイチ				硬さ カタ

		溶接金属 ヨウセツキンゾク		0.5		173

				1		173

				1.5		176

		ボンド部 ブ		2		196

		母材 ボザイ		2.25		187

				2.5		191

				2.75		199

				3		215

				3.5		210

				4		215

				4.5		221

				5		221

				5.5		242

				6		245

				6.5		254

				7		254

				8		247

				9		276

				10		260

				11		254

		サンプル：S-2

		測定位置 ソクテイイチ				硬さ カタ

		溶接金属 ヨウセツキンゾク		0.5		173

				1		173

				1.5		176

		ボンド部 ブ		2		196

		母材 ボザイ		2.25		187

				2.5		191

				2.75		199

				3		215

				3.5		210

				4		215

				4.5		221

				5		221

				5.5		242

				6		245

				6.5		254

				7		254

				8		247

				9		276

				10		260

				11		254





Sheet1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



距離(mm)

硬さ値(HV0.1)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Sheet2

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



距離(mm)

硬さ値(HV0.1)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Sheet3

		

		サンプル:SA-1

		測定位置 ソクテイイチ				硬さ カタ

		溶接金属 ヨウセツキンゾク		0.5		224

				1		224

				1.5		218

		ボンド部 ブ		2		206

		母材 ボザイ		2.25		210

				2.5		196

				2.75		196

				3		178

				3.5		164

				4		170

				4.5		168

				5		178

				5.5		189

				6		203

				6.5		207

				7		207

				8		207

				9		213

				10		212

				11		213

		サンプル：SA-2

		測定位置 ソクテイイチ				硬さ カタ

		溶接金属 ヨウセツキンゾク		0.5		221

				1		230

				1.5		232

		ボンド部 ブ		2		218

		母材 ボザイ		2.25		209

				2.5		193

				2.75		187

				3		181

				3.5		171

				4		173

				4.5		173

				5		179

				5.5		203

				6		207

				6.5		213

				7		221

				8		219

				9		219

				10		212

				11		218



図　　　溶接継手の断面硬度測定結果（SUS304+Y308)
4+YGT60)

S-1

S-2

溶接金属

溶接金属

母材

母材



Sheet3

		





		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



測定位置

硬さ値(HV0.1)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		



図　　　溶接継手の断面硬度測定結果（SM570+YGT60)

+Y308)
4+YGT60)

測定位置

硬さ値（HV0.1)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0




_1192459403.xls
Graph2

		0.5

		1

		1.5

		2

		2.25

		2.5

		2.75

		3

		3.5

		4

		4.5

		5

		5.5

		6

		6.5

		7

		8

		9

		10

		11



測定位置

硬さ値(HV0.1)

221

230

232

218

209

193

187

181

171

173

173

179

203

207

213

221

219

219

212

218



Sheet1

		

		サンプル:S-1

		測定位置 ソクテイイチ				硬さ カタ

		溶接金属 ヨウセツキンゾク		0.5		173

				1		173

				1.5		176

		ボンド部 ブ		2		196

		母材 ボザイ		2.25		187

				2.5		191

				2.75		199

				3		215

				3.5		210

				4		215

				4.5		221

				5		221

				5.5		242

				6		245

				6.5		254

				7		254

				8		247

				9		276

				10		260

				11		254

		サンプル：S-2

		測定位置 ソクテイイチ				硬さ カタ

		溶接金属 ヨウセツキンゾク		0.5		173

				1		173

				1.5		176

		ボンド部 ブ		2		196

		母材 ボザイ		2.25		187

				2.5		191

				2.75		199

				3		215

				3.5		210

				4		215

				4.5		221

				5		221

				5.5		242

				6		245

				6.5		254

				7		254

				8		247

				9		276

				10		260

				11		254





Sheet1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



距離(mm)

硬さ値(HV0.1)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Sheet2

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



距離(mm)

硬さ値(HV0.1)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Sheet3

		

		サンプル:SA-1

		測定位置 ソクテイイチ				硬さ カタ

		溶接金属 ヨウセツキンゾク		0.5		224

				1		224

				1.5		218

		ボンド部 ブ		2		206

		母材 ボザイ		2.25		210

				2.5		196

				2.75		196

				3		178

				3.5		164

				4		170

				4.5		168

				5		178

				5.5		189

				6		203

				6.5		207

				7		207

				8		207

				9		213

				10		212

				11		213

		サンプル：SA-2

		測定位置 ソクテイイチ				硬さ カタ

		溶接金属 ヨウセツキンゾク		0.5		221

				1		230

				1.5		232

		ボンド部 ブ		2		218

		母材 ボザイ		2.25		209

				2.5		193

				2.75		187

				3		181

				3.5		171

				4		173

				4.5		173

				5		179

				5.5		203

				6		207

				6.5		213

				7		221

				8		219

				9		219

				10		212

				11		218



図　　　溶接継手の断面硬度測定結果（SUS304+Y308)
4+YGT60)

S-1

S-2

溶接金属

溶接金属

母材

母材



Sheet3

		





		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



測定位置

硬さ値(HV0.1)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		



図　　　溶接継手の断面硬度測定結果（SM570+YGT60)

+Y308)
4+YGT60)

測定位置

硬さ値（HV0.1)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0




_1192256708.xls
Graph2

		0.5

		1

		1.5

		2

		2.25

		2.5

		2.75

		3

		3.5

		4

		4.5

		5

		5.5

		6

		6.5

		7

		8

		9

		10

		11



測定位置

硬さ値(HV0.1)

173

173

176

196

187

191

199

215

210

215

221

221

242

245

254

254

247

276

260

254



Sheet1

		

		サンプル:S-1

		測定位置 ソクテイイチ				硬さ カタ

		溶接金属 ヨウセツキンゾク		0.5		173

				1		173

				1.5		176

		ボンド部 ブ		2		196

		母材 ボザイ		2.25		187

				2.5		191

				2.75		199

				3		215

				3.5		210

				4		215

				4.5		221

				5		221

				5.5		242

				6		245

				6.5		254

				7		254

				8		247

				9		276

				10		260

				11		254

		サンプル：S-2

		測定位置 ソクテイイチ				硬さ カタ

		溶接金属 ヨウセツキンゾク		0.5		173

				1		173

				1.5		176

		ボンド部 ブ		2		196

		母材 ボザイ		2.25		187

				2.5		191

				2.75		199

				3		215

				3.5		210

				4		215

				4.5		221

				5		221

				5.5		242

				6		245

				6.5		254

				7		254

				8		247

				9		276

				10		260

				11		254





Sheet1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



測定位置

硬さ値(HV0.1)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Sheet2

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



測定位置

硬さ値(HV0.1)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Sheet3

		

		サンプル:SA-1

		測定位置 ソクテイイチ				硬さ カタ

		溶接金属 ヨウセツキンゾク		0.5		224

				1		224

				1.5		218

		ボンド部 ブ		2		206

		母材 ボザイ		2.25		210

				2.5		196

				2.75		196

				3		178

				3.5		164

				4		170

				4.5		168

				5		178

				5.5		189

				6		203

				6.5		207

				7		207

				8		207

				9		213

				10		212

				11		213

		サンプル：SA-2

		測定位置 ソクテイイチ				硬さ カタ

		溶接金属 ヨウセツキンゾク		0.5		221

				1		230

				1.5		232

		ボンド部 ブ		2		218

		母材 ボザイ		2.25		209

				2.5		193

				2.75		187

				3		181

				3.5		171

				4		173

				4.5		173

				5		179

				5.5		203

				6		207

				6.5		213

				7		221

				8		219

				9		219

				10		212

				11		218



図　　　溶接継手の断面硬度測定結果（SUS304+Y308)
4+YGT60)



Sheet3

		





		0.5

		1

		1.5

		2

		2.25

		2.5

		2.75

		3

		3.5

		4

		4.5

		5

		5.5

		6

		6.5

		7

		8

		9

		10

		11



距離(mm)

硬さ値(HV0.1)

221

230

232

218

209

193

187

181

171

173

173

179

203

207

213

221

219

219

212

218



		



図　　　溶接継手の断面硬度測定結果（SUS304+Y308)
4+YGT60)

距離(mm)

硬さ値（HV0.1)

0.5

1

1.5

2

2.25

2.5

2.75

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

6.5

7

8

9

10

11

224

224

218

206

210

196

196

178

164

170

168

178

189

203

207

207

207

213

212

213

SA-2

SA-1

溶接金属

熱影響部

母材

母材

熱影響部

溶接金属




