溶接試験体の表面残留応力測定結果

（株）東芝　佐野雄二

１．概要

日本材料学会・Ｘ材料強度部門委員会・溶接部残留応力測定小委員会より支給されたSM570およびSUS304溶接試験体の表面残留応力測定を行ったので，その結果を以下にまとめる．

２．試験体および測定方法

試験体の外観を図１（SM570-1），図２（SUS304-1）に示す．残留応力測定は両試験体とも溶接ビード上３点，その上下各５点について実施した．ビード幅はSM570-1が約12mm，SUS304-1は約10mmであったため，ビードまわりの測定位置（ビード中心からの距離）は両者で多少異なっている．測定方向は，L方向（ビードに平行な方向）およびT方向（ビードに垂直な方向，素材圧延方向）の２方向とし，試験体の表面は提供状態のままとした．

測定条件を表１に示す．測定位置⑥および⑧（表２，表３参照）はビード上で傾斜があるため，測定箇所の法線ができるだけψ= 0に一致するよう目視にて試験体の傾きを調整した．また，SUS304-1試験体は変形が顕著なため，ビード上の測定と同様に試験体の傾きを調整した．

３．測定結果

SM570-1表面の残留応力測定結果を表２および図３に，SUS304-1表面の残留応力測定結果を表３および図４に示す．

溶接ビードの表面では，母材と比較して測定誤差が大きくなった．特に，SUS304-1は，sin2ψ線図の湾曲やスプリットが目立ったが，ピークの半価幅は母材よりビード表面の方が小さく感じた．

表１　残留応力測定条件

	
	SM570-1
	SUS304-1

	Ｘ線管球
	Mn-K

	管電圧
	20kV

	管電流
	4mA

	回折
	Fe211
	Fe311

	検出器
	Position sensitive MOS linear image sensors

	走査法
	Combined cross-correlation and parabola fit methods

	揺動
	6deg

	測定ψ角
	0, (19, (28, (35deg

	Ｘ線的弾性定数
	162GPa
	153GPa

	コリメータ
	φ3mm


表２　残留応力測定結果（SM570-1）

[image: image1.wmf]溶接線中央

位置

からの距離

（mm）

σx�

±

σy�

±

�L

30

79.2

10.4

142.9

24.0

�K

20

89.4

10.7

126.3

18.6

母材

�J

15

121.7

11.7

83.5

18.7

（上側）

�I

11

159.3

12.3

37.0

17.3

�H

8

105.1

18.3

-5.1

14.0

�G

4

153.5

45.3

365.5

39.6

ビード

�F

0

142.9

59.6

384.6

43.1

�E

-4

191.2

28.3

279.3

37.7

�D

-8

216.5

13.9

41.6

12.4

�C

-11

144.3

20.7

-40.5

19.4

母材

�B

-15

155.4

17.9

52.4

21.0

（下側）

�A

-20

126.3

20.5

102.0

21.0

�@

-30

106.5

19.6

86.4

20.4

L方向残留応力�

（MPa）�

T方向残留応力�

（MPa）�


表３　残留応力測定結果（SUS304-1）

[image: image2.wmf]溶接線中央

位置

からの距離

（mm）

σx�

±

σy�

±

�L

30

-393.0

8.8

-207.8

6.4

�K

20

-293.8

8.7

34.6

5.2

母材

�J

15

-166.3

4.5

212.2

4.7

（上側）

�I

10

90.1

2.9

350.5

5.9

�H

7

347.1

7.2

367.7

7.3

�G

3

-109.1

68.8

-66.5

66.0

ビード

�F

0

-164.9

101.9

-86.2

51.2

�E

-3

-105.7

40.0

-255.8

43.5

�D

-7

239.8

3.9

198.1

17.7

�C

-10

155.0

3.8

419.5

3.8

母材

�B

-15

-102.8

11.4

283.9

5.5

（下側）

�A

-20

-258.3

5.2

81.4

7.3

�@

-30

-348.7

4.4

-110.2

3.3

L方向残留応力e

（MPa）�

T方向残留応力e

（MPa）�


[image: image3.wmf]s

L

s

T

s

L

s

T

溶接方向


図１　SM570-1溶接試験体

[image: image4.wmf]s

L

s

T

s

L

s

T

溶接方向


図２　SUS304-1溶接試験体

[image: image5.wmf]-

100

0

100

200

300

400

500

-

100

0

100

200

300

400

500

-

30

-

20

-

10

0

10

20

30

-

30

-

20

-

10

0

10

20

30

溶接線中心からの距離（

mm

）

表面残留応力（

MPa

）

s

L

s

T

s

L

s

T

溶接金属

溶接金属


図３　残留応力測定結果（SM570-1）

[image: image6.wmf]-

400

-

300

-

200

-

100

0

100

200

300

400

500

-

400

-

300

-

200

-

100

0

100

200

300

400

500

-

30

-

20

-

10

0

10

20

30

-

30

-

20

-

10

0

10

20

30

溶接線中心からの距離（

mm

）

表面残留応力（

MPa

）

s

L

s

T

s

L

s

T

溶接金属

溶接金属


図４　残留応力測定結果（SUS304-1）







PAGE  
4

